|  |  |
| --- | --- |
| **Temperature (C)** | **204GT** |
| -10 | 1272 |
| 0 | 720.3 |
| 20 | 254.6 |
| 40 | 100.8 |
| 50 | 65.85 |
| 60 | 43.99 |
| 70 | 29.98 |
| 80 | 20.82 |
| 90 | 14.71 |
| 100 | 10.57 |
| 110 | 7.720 |
| 120 | 5.720 |
| 140 | 3.269 |
| 160 | 1.958 |
| 170 | 1.539 |
| 180 | 1.222 |
| 190 | 0.9796 |
| 200 | 0.7919 |
| 210 | 0.6455 |
| 220 | 0.5303 |
| 230 | 0.4389 |
| 240 | 0.3658 |
| 250 | 0.3068 |
| 260 | 0.2591 |
| 280 | 0.1881 |
| 300 | 0.1396 |

Table from http://www.atcsemitec.co.uk/gt-2-glass-thermistors.html

By 20C for less important temp ranges to save cycles

By 10C for important ranges for accuracy